#G0

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4 М ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

ПРИ ПРОСТОЙ, УЛУЧШЕННОЙ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Технологическая карта разработана на производство работ по нанесению простой, улучшенной и высококачественной штукатурки известковым раствором на внутренние кирпичные стены, затирке железобетонных элементов каркаса типового этажа четырехэтажного промышленного здания, высотой этажа 7,2 м.

2. В состав работ рассматриваемой карты входят:

подготовка поверхности кирпичных стен под оштукатуривание;

нанесение слоев обрызга, грунта и накрывочного на поверхности кирпичных стен с помощью растворонасоса;

разравнивание слоев грунта, накрывочного слоя, отделка лузг и усенков;

затирка поверхностей затирочными машинками;

подготовка железобетонных поверхностей под оштукатуривание;

выравнивание (затирка) железобетонных поверхностей, заделка швов на потолке между плитами;

оштукатуривание мест соединения перегородок с потолками;

отделка оконных и дверных откосов.

3. Приготовление известкового раствора централизовано, подача и нанесение механизированы.

4. Настоящая технологическая карта может быть применена при строительстве объектов различного промышленного назначения с учетом конкретных условий строительства.

5. При привязке данной карты к конкретному объекту необходимо учитывать: высоту этажа, количество проемов, колонн, пилястр, ниш, плит перекрытия и т.д., а также применяемые машины и механизмы.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. До начала работ по оштукатуриванию внутренних поверхностей необходимо:

закончить устройство всех видов оснований под чистые полы;

установить перегородки;

установить дверные и оконные блоки, законопатить зазоры между коробками и проемами;

смонтировать и опробовать системы отопления, водопровода, канализации;

заделать в перекрытиях все отверстия;

смонтировать скрытые электротехнические и слаботочные разводки;

осветить рабочие места;

очистить помещения от строительного мусора;

доставить на рабочее место инструменты, инвентарь, приспособления и материалы;

принять объект под отделку по акту.

2. Приготовление и доставка штукатурного раствора

Приготовленный на заводе раствор доставляют на строительную площадку растворовозами СБ-89 или специально оборудованными автомобилями - самосвалами. Доставленный раствор процеживается, повторно перемешивается с добавлением известкового молока и подается к рабочему месту с помощью штукатурной станции ПШС - 2, установленной на приобъектной площадке. Состав раствора для штукатурных работ принимается в соответствии с проектом. Поверхности внутренних каменных и бетонных стен и перегородок оштукатуриваются известково-цементными растворами. Для внутренней штукатурки в зданиях применяется раствор в соотношении 1:1:6; 1:1:9; 1:1:11; 1:2:8; 1:3:12; 1:3:15 (цемент, известковое тесто, песок). Качество готовых растворов должно удовлетворять требованиям #M12293 0 1200003842 2813421605 4294967268 3787585445 32358530 2685059067 3498079003 9202808 2426385227СП 82-101-98#S "Приготовление и применение растворов строительных".

Штукатурные растворы должны обладать необходимой подвижностью. Подвижность процеженных растворов в момент их нанесения должна соответствовать погружению стандартного конуса на величину, приведенную в табл.1.

Таблица 1

| #G0Назначение раствора | Погружение стандартного конуса, мм | Крупность песка, мм не более |
| --- | --- | --- |
|  | для механизированного нанесения | для ручного нанесения |  |
| Для обрызга | 9-14 | 9-14 | 2,5 |  |
| грунта | 7-8 | 7-8 | 2,5 |  |
| накрывки: с гипсом | 9-12 | 9-12 | 1,2 | (0,3-0,8 для растворов перекачиваемых по шлангам) |
| без гипса | 7-8 | 7-8 | 1,2 |  |

3. Технология производства работ

При производстве работ соблюдают следующую последовательность технологических операций. Вначале подготавливают поверхность под оштукатуривание, затем провешивают её, наносят слои обрызга и грунта и разравнивают последний. После этого наносят и затирают, накрывочный слой, отделывают откосы, подготавливают и затирают гипсобетонные поверхности и заканчивают заделкой швов плит перекрытия.

Последовательность технологических операций, которые выполняются при производстве штукатурных работ приводится в табл. 2.

Таблица 2

| #G0Технологические операции | Штукатурка |
| --- | --- |
|  | простая | улучшенная | высоко- качественная |
| Подготовка поверхности под оштукатуривание | + | + | + |
| Провешивание поверхности | + | + | + |
| Установка маяков | - | - | + |
| Нанесение обрызга | + | + | + |
| Нанесение грунта | + | + | + |
| Разравнивание нанесенного грунта | + | + | + |
| Нанесение грунта (II слоя) | - | - | + |
| Разравнивание II слоя грунта | - | - | + |
| Разделка углов | + | + | + |
| Разделка потолочных рустов | + | + | + |
| Нанесение накрывочного слоя | - | + | + |
| Затирка | + | + | + |
| Отделка откосов и заглушин | + | + | + |

4. Подготовка поверхности стен под оштукатуривание

Кирпичные, бетонные и другие поверхности, подлежащие оштукатуриванию, должны быть тщательно очищены от пыли, грязи, жировых и битумных пятен. Поверхность стен очищают от наплывов раствора, срубая их скребками и штукатурными молотками, после чего ветошью очищают поверхность от пыли. Недостаточно шероховатые (например, бетонные) обрабатывают нарезкой, насечкой или в особых случаях пескоструйным аппаратом.

При оштукатуривании кирпичных стен, выложенных с заполненными швами, предварительно процарапывают швы на глубину 10-15мм или равномерно насекают поверхность, а затем удаляют пыль. Затем поверхности стен провешивают. Стены удобнее всего провешивать отвесом. Порядок провешивания следующий. В углу стены на расстоянии 30-40 см от потолка вбивают гвоздь 1 на толщину  штукатурки. Опускают со шляпки этого гвоздя до пола отвес и вбивают внизу гвоздь 2 так, чтобы его шляпка почти касалась шнура. Затем вбивают промежуточный гвоздь 3. Так провешивают противоположный угол стены, вбивая гвозди 4, 5 и 6. Затем проверяют ровность плоскости стен. Для этого шнур натягивают с 1 на 6 гвоздь и со 2 на 4. Шнур не должен касаться стены, в противном случае выпуклость стены срубают. Если срубить выпуклость нельзя, вытаскивают гвозди 1,2,3 или 4,5,6 одного из вертикальных рядов и устанавливают их так, чтобы в выпуклых местах осталась нормальная толщина штукатурки. Затем по шнуру между гвоздями 1 и 4 забивают промежуточные гвозди 7 и 8 самого верхнего горизонтального ряда, затем между гвоздями 3 и 5 забивают гвозди 9,10 и гвозди 11, 12.

Провесив все стены, приступают к устройству марок и маяков. На каждый вбитый гвоздь намазывают гипсовое тесто или раствор, равняют его лицевую сторону на уровне шляпки гвоздя и обрезают с боков. Марки делают для того, чтобы на них установить правило, которое закрепляют гипсом, гвоздями или зажимами. Под правило наносят гипс или раствор. После схватывания гипса или раствора правило снимают, нанося по нему удары молотком. На стене остается полоса раствора, называемая маяком.

Карнизы пояски, колонны, пилястры часто делают сетчатой конструкции. Такие конструкции оштукатуривают любыми растворами под разные фактуры, но без обработки нанесенной штукатурки ударными инструментами.

Устраивают конструкции так. Прежде всего, ставят несущий каркас, к нему приваривают или привязывают проволокой распределительный каркас, по которому натягивают сетку, часто прикрепляя её. Натягивать сетку надо как можно туже, так как слабо натянутая сетка вибрирует и нанесённый на неё раствор будет отваливаться. Перед оштукатуриванием известково-гипсовыми растворами сетку закрашивают масляными красками или цементным молоком. Это предохраняет её от быстрого ржавления и разрушения.

5. Нанесение раствора вручную.

При ручном способе раствор наносят на поверхность набрасыванием или намазыванием.

На вертикальные поверхности стен раствор набрасывают штукатурной лопаткой или ковшом Шаульского непосредственно из ящика. При оштукатуривании в стесненных условиях, когда невозможно установите ящик возле оштукатуриваемой поверхности (в туалетах, малогабаритных помещениях) раствор набрасывают лопатками со сменных соколов.

Для набрасывания раствора при оштукатуривании больших поверхностей непосредственно из ящика применяют ковши, при оштукатуривании отдельных деталей (колонн, пилястр) - лопатки.

Раствор можно наносить на поверхность не только набрасывая, но и намазывая. Для этого на сокол кладут порцию раствора, приставляют сокол к поверхности стены, забирают тыльной стороной лопатки порцию раствора и намазывают её. При намазывании с сокола на него кладут порцию раствора, приставляют к стене, прижимают сокол рукой или лопаткой и ведут сокол по стене вверх. Чтобы полосы намазываемого раствора были одинаковой толщины, на сокол нажимают все время одинаковой силой.

Раствор намазывают узкими, широкими, длинными и короткими полутерками. При работе один конец полутерка кладут на ящик, накладывают на полутерок лопаткой грядку раствора, а затем берут обеими руками, подносят к поверхности и намазывают раствор, прижимая одну продольную сторону полутерка к стене и приподнимая вторую.

6. Разравнивание раствора

Нанесенный разными инструментами раствор, разравнивают по-разному: раствор, набрасываемый штукатурной лопаткой с сокола, разравнивают соколом или полутерком.

Полутерок приставляют к поверхности с нанесенным раствором, поднимают верхнее ребро и с нажимом ведут по стене снизу вверх. Там, где раствора много, он срезается и собирается на полотне полутерка. Там, где его недостает, снятый излишний раствор намазывается. Местами приходится наносить раствор дополнительно. Выровненный раствор проверяют правилом и исправляют поверхность. Правило прикладывают к штукатурке во всех направлениях, в тех местах, где оказываются выемки, наносят раствор и равняют его.

7. Затирка штукатурки терками

Затирку выполняют терками с деревянным или дюралюминиевым полотном. Затирку выполняют вкруговую и вразгонку. В процессе затирки на ребра терки набирается срезанный раствор. Периодически его надо счищать и использовать для подмазки протирин и раковин. С течением времени накрывка подсыхает и с трудом затирается. Чтобы сделать её мягче, затираемую поверхность штукатурки следует периодически смачивать водой с помощью кисти-окамелка. Затирку вразгонку лучше всего выполнять вслед за затиркой вкруговую. Затерев небольшую поверхность (0,5 -1 м) вкруговую её тут же следует затереть вразгонку. После затирки вразгонку на поверхности штукатурки не должно быть царапин, раковин, протирин, выемок, бугров и других дефектов.

8. Выполнение лузгов, усенков и фасок

Лузги, усенки и фаски натирают обычными и фасонными полутерками, правилами или вытягивают шаблонами. Натирку лузгов простыми полутерками выполняют так. Смачивают обрабатываемый участок угла водой, покрывают тонким слоем раствора, приставляют полутерок и двигают его вверх-вниз. Натирку производят сначала с одной, затем с другой стороны угла.

Фаски натирают полутерком только по ранее натертому усенку, закругляя его и придавая плоскость или закругление. Лучше применять фасонные полутерки, изготовленные в виде лузга, фаски или усенка. Техника натирки такая же, как и простым полутерком.

9. Механизированное нанесение раствора на поверхность

Штукатурные работы выполняются механизированным способом, при котором подача и нанесение раствора производится с помощью растворонасосов всех типов. Тип растворонасоса подбирается в зависимости от дальности подачи, объема работ и состава раствора.

Нанесение раствора на поверхность производят с помощью распылительной форсунки (сопла) механического или пневматического действия. При работе форсунку держат под углом 60° - 90° к оштукатуриваемой поверхности.

Слой обрызга должен сплошь покрывать оштукатуриваемую поверхность, иметь с ней прочное сцепление, заполнять все неровности. Толщина обрызга - 5 мм. Обрызг выполняет роль связующего звена между поверхностью, подлежащей оштукатуриванию, и остальными слоями (грунт и накрывочный слой) штукатурного намета, поэтому поверхность обрызга должна быть шероховатой и не следует её сглаживать и разравнивать.

После обрызга наносят слой грунта (в зависимости от качества поверхности один или несколько). Толщина каждого слоя грунта не должна превышать 7 мм. Каждый последующий слой штукатурного намета наносят только после выравнивания и схватывания предыдущего. Последний слой грунта выравнивает так, чтобы накрывочный слой на всей плоскости имея одинаковую толщину. Подвижность раствора в момент нанесения на оштукатуриваемую поверхность должна соответствовать данным табл. 1.

Средняя толщина штукатурного намета не должна превышать при простой штукатурке - 12 мм, улучшенной - 15 мм высококачественной - 20 мм.

Работу по нанесению обрызга и грунта выполняет звено штукатуров из 4-х человек и машинист 4-го разряда, который находится внизу, обслуживая штукатурную установку ПШС-2 м. Двое штукатуров (Ш1; Ш4) визуально при помощи рейки определяют отклонения основания от вертикали, затем они очищают поверхность. После очистки стен штукатуры (Ш2;Ш3) устанавливают подборники вдоль стен, затем поднимаются на леса. После этого штукатур (Ш4) подает сигнал машинисту станции о включении растворонасоса.

Движением сопла слева направо и сверху вниз под углом  80° - 90° к поверхности штукатур (Ш1) наносит слой обрызга. Штукатур (Ш4) поддерживает рукав, обеспечивая первому штукатуру свободное перемещение по фронту работ, а также следит за состоянием наборных рукавов, предотвращая их скручивание и перегибы.

Нанесение грунта производят аналогично. Общая толщина не должна превышать 15 мм.

Одновременны по мере нанесения обрызга на поверхность штукатуры (Ш2; Ш3) правилами разравнивают образовавшиеся наплывы. Излишки раствора сбрасывают в подборники. При разравнивании слоя грунта один из штукатуров (Ш3) перемещает полутерок снизу вверх зигзагообразными движениями вправо и влево, прижимая его к стене параллельно полу так, чтобы между нижней частью полутерка и стеной образовался острый угол. Другой штукатур (Ш2) контрольным правилом проверяет во всех направлениях поверхность огрунтованной стены. При необходимости подмазывают оставшиеся крупные раковины, пропуски. Раствор при этом подается штукатурной лопаткой и разравнивается полутерком.

Одновременно штукатуры (Ш2;Ш3) движениями правил сверху вниз и снизу вверх производят разделку углов. Линии лузг и усенков после отделки должны быть прямыми и вертикальными.

10. Затирка накрывочного слоя

Второе звено бригады наносит накрывочный слой на поверхности стен и производит затирку накрывочного слоя механизированным способом. Вначале штукатур (Ш5), подав сигнал о включении накрывочного агрегата, при помощи универсальной удочки круговыми движениями слева направо и сверху вниз наносит накрывочный слой на поверхности стен. Накрывочный слой наносят участками, размеры которых выбирают с таким расчетом чтобы обеспечить своевременное выравнивание и затирку накрывочного слоя. Толщина его после затирки должна быть не более 1,5 - 2 мм.

Одновременно по мере нанесения накрывочного слоя два штукатура (Ш6; Ш7) производят подтягивание и разравнивание накрывочного слоя полутерком, перемещая его в разных направлениях. При этом верхняя кромка полутерка приподнята  во избежание срезания раствора. Излишки раствора падают в подборники. Затем все штукатуры звена (Ш5; Ш6; Ш7; Ш8) выполняют затирку накрывочного слоя прижимая вращающиеся диски затирочных машин к обрабатываемой поверхности стен и перемещая их. Затирают накрывочный слой до исчезновения царапин, раковин, бугров. Подача воды регулируется клапанами, находящимися на корпусах затирочных машин. Места, недоступные для механизированной затирки, обрабатывают вручную терками. Качество затирки проверяют контрольным правилом.

11. Выравнивание (затирка) железобетонных поверхностей колонн и ригелей

До затирки бетонных поверхностей колонн и ригелей их очищают стальными щетками от грязи, пыли. Затем штукатуры (Ш9; Ш10; Ш11; Ш12) кельмами набирают из ящика раствор и мазками наносят его на поверхность. При помощи кистей они смачивают нанесенный раствор водой, после чего затирают войлочными терками.

12. Разделка швов между сборными железобетонными плитами перекрытий

При обработке швов без прорезки рустов шов заполняется раствором и затирается на всю его длину.

До начала отделки швов необходимо подготовить их. Швы прочищают стальной щеткой или насекают зубилом. Затем щель между плитами заполняют паклей пропитанной цементным раствором, уплотняя ее, но так чтобы она не доходила до лицевой поверхности на 15-20 мм.

После чего швы заделывают известковым раствором. Для ускорения схватывания в раствор добавляют 1-2% гипса в виде гипсовой заводки и вручную тщательно перемешивают его до получения однородной массы. Затем набирая известковый раствор с сокола, штукатуры (Ш9; Ш10; Ш11; Ш12) набрасывают его на место стыков плит перекрытия, и заглаживают обратной стороной кельмы. Сокол должен находиться на уровне плеча штукатура, обязательно под местом набрасывания раствора чтобы падающий раствор попадал на сокол. При помощи терок с войлочным основанием в начале круговыми, а затем прямолинейными движениями вдоль шва затирают раствор заподлицо с поверхностью плит. При необходимости поверхность раствора увлажняют водой. Работы по заделке швов потолка выполняют с лесов конструкции "Промстройпроект". Раствор в ящики на рабочие места штукатуров подают растворонасосом.

13. Отделка оконных и дверных откосов

До начала работ оконные и дверные откосы необходимо закрепить ершами, а дверные и оконные коробки проконопатить. Отделку оконных и дверных откосов начинают с оконопачивания зазоров между коробками и кладкой и подготовки поверхностей откосов и заглушин (при необходимости) под их оштукатуривание. Для оконопачивания зазоров применяют паклю, войлок, антисептированные 3% - ным раствором фтористого натрия или очесы. Пряди пакли, куски войлока или очесы закладывают в зазоры между стеной и коробкой и уплотняют их ударами металлических или деревянных молотков по ручке конопатки. После уплотнения материалов должен оставаться зазор от уровня поверхности коробки 2-3 см, который при оштукатуривании откосов заполняют раствором.

Откосы оштукатуривают определенным скосом от коробок к поверхностям стен, в результате получается так называемый "рассвет" оконных откосов. Размер скоса на всех откосах (верхних и боковых) внутри здания должен быть одинаковым. Угол "рассвета" откосов отмеряют угольником, который ставят в четверть коробки и делают отметки для установки правил.

Штукатуры (Ш13; Ш14) отвесом провешивают вертикальные грани откосов, устанавливают деревянные остроганные рейки и закрепляют их рейкодержателями или гипсовым вяжущим. Штукатуры (Ш15 и Ш16) готовят раствор. Затем штукатуры, стоя на сборно-разборных подмостях, при помощи кисти смачивают водой поверхность откосов для лучшего сцепления раствора и с сокола наносят кельмой слой обрызга и грунта с промежутком во времени, зависящим от марки применяемого раствора и температурных условий. Грунт разравнивают с помощью деревянных малок и полутерков по направляющим рейкам. Накрывочный слой наносят кельмами, выравнивают и затирают терками, периодически смачивая поверхность водой. Оценивают качество выровненной поверхности с помощью отвеса, угольника и уровня, снимают направляющее рейки. Движением правила сверху вниз отделывают лузги и усенки и проверяют качество отделки. Схемы производства и организации штукатурных работ приведены на рис. 1-6.

Рис. 1. Cхeмa провешивания стен отвесом

1 - 12 гвоздевые марки; 13 - правило

Рис. 2. Схема организации рабочих мест штукатуров звена N 1

1 - леса конструкции "Промстройпроект"; 2 - установка для нанесения накрывочного слоя; 3 - ящик для раствора; 4 - универсальная удочка; 5 - материальный рукав; 6 - вертикальные стойки лесов; 7 - настил по месту.

Ш1 - Ш8 - места нахождения штукатуров.

Стрелкой указано направление движения штукатуров.

Рис. 3. Схема установки лесов для отделочных работ

1 - леса конструкции "Промстройпроект"; 2 - щиты настила; 3 - анкер; 4 - пробка деревянная.

Рис. 4. Схема организации рабочего места звена N 2

1 - леса конструкции "Промстройпроект"; 2 - ящик для раствора;

3 - направляющая рейка; 4 - ящик для инструментов; 5 - ведро;

Ш13 - Ш16 - рабочие места штукатуров

Рис. 5. Схема организации штукатурных работ на типовом этаже

1 - штукатурная станция; 2 - эстакада; 3 - материальный рукав; 4 - заземление; 5 - подъемник мачтовый; 6 - леса конструкции "Промстройпроект"; 7 - подмости по месту; 8 - анкер крепления лесов к стене.

Рис. 6. Разрез 1-1

1 - штукатурная станция; 2 - эстакада; 3 - материальный рукав;

6 - леса конструкции "Промстройпроект"; 8 - анкер крепления лесов к стене.

14. Калькуляции трудовых затрат на 100 м оштукатуренной поверхности приведены в табл. 9 и 10.

15. Графики производства работ на 100 м оштукатуренной поверхности приводятся в табл. 11, 12. Графики составлены, на улучшенную штукатурку как наиболее часто применяющуюся, на простую и высококачественную штукатурку составляются аналогично.

16. При производстве штукатурных работ в зимнее время приготовление, транспортирование и хранение штукатурных растворов должно быть организовано таким образом, чтобы раствор в момент нанесения имел температуру не ниже + 8°С. Растворопроводы (материальные рукава), проходящие в неотапливаемых помещениях или снаружи зданий, необходимо утеплить. Влажность кирпичных стен, подлежащих оштукатуриванию, не должна превышать 8%. Оштукатуривание кирпичных стен, сложенных методом замораживания, допускается только после оттаивания кладки же менее чем на половину толщины стены. Поверхности, подлежащие оштукатуриванию, должны быть тщательно очищены от наледи, снега и инея. Для отогрева поверхностей нельзя применять горячую воду. Лучшее отопление при сушке оштукатуренных поверхностей - центральное. Если нет центрального или печного отопления, устраивают временное. При сушке больших оштукатуренных поверхностей применяют воздухонагреватели, калориферные установки, теплогенератор ТГ - 150.

17. Операционный контроль качества работ по производству штукатурных работ выполнен в #M12293 0 854901040 4120950664 79 2294407021 4255690997 194443213 3105637624 1343157494 1264343928табл. 3#S.

18. Отклонения геометрических размеров, допускаемые при производстве простой штукатурки приведены на рис. 7.

Рис. 7

Допускаемые отклонения:

поверхности от вертикали на всю высоту помещения 15 мм;

неровности, обнаруживаемые при накладывании правила или 2-х метрового шаблона (не более трех), глубиной или высотой до 5 мм;

средняя толщина штукатурного намета не должна превышать 12мм;

толщина каждого слоя грунта не должна превышать при устройстве его из раствора: известкового и известково-гипсового 7 мм; цементного 5мм;

толщина слоя накрывки после её выравнивания и затирки для штукатурки всех видов, кроме декоративной, не более 2 мм;

декоративной 5 мм;

поверхности от горизонтали на все помещение 15 мм;

тяг от прямой линии между углами 6 мм;

лузг, усенков, оконных и дверных откосов, пилястр, столбов на весь элемент 10 мм;

радиуса лекальных криволинейных поверхностей от проектной величины 10 мм.

Не допускаются: трещины, бугорки, раковины, дутики, пропуски, потеки раствора, пятна, высолы, следы затирочного инструмента, отслоения штукатурки от поверхности.

Рис.8

Допускаемые отклонения при производстве улучшенной штукатурки приведены на рис. 8:

допускаемые отклонения поверхности от вертикали на 1 м высоты 1 мм, а на всю высоту помещения не более 10 мм;

допускаемые неровности поверхности, обнаруживаемые при накладывании правила или 2-х метрового шаблона (не более двух), глубиной или высотой до 3 мм;

средняя общая толщина штукатурного намета не должна превышать 15 мм;

толщина каждого слоя грунта не должна превышать при устройстве его из раствора, мм: известкового и известково-гипосового-7; цементного-6;

толщина слоя накрывки после её выравнивания и затирки для штукатурки: всех видов, кроме декоративной, не более 2 мм;

декоративной 5 мм;

допускаемые отклонения поверхности от горизонтали: на 1м длины 1мм; а на всю длину не более 10 мм;

тяг от прямой линии между углами 3 мм;

ширины оштукатуренного откоса от проектной 3 мм;

допускаемые отклонения лузг, усенков, оконных и дверных откосов, пилястр, столбов: на;1 м длины или высоты элемента 1 мм, а на весь элемент не более 5 мм;

радиус лекальных криволинейных поверхностей от проектной величины 7 мм.

Отклонения геометрических размеров, допускаемые при производстве высококачественной штукатурки приведены на рис. 9.

Рис. 9

Допускаемые отклонения поверхности от вертикали: на 1м высоты 1 мм, на всю высоту помещения не более 5 мм; неровности поверхности, обнаруживаемые при накладывании правила или 2-х метрового шаблона (не более двух), глубиной или высотой до 2мм;  средняя общая толщина штукатурного намета не должна превышать 20 мм; толщина каждого слоя грунта не должна превышать при устройстве его: из известкового и известково-гипсового растворов 7 мм; из цементного 5 мм;

толщина слоя накрывки после её выравнивания и затирки для всех видов штукатурки, кроме декоративной, не более 2 мм, для декоративной 5мм;

допускаемые отклонения поверхности от горизонтали: на 1 м длины 1 мм; на всю длину не более 5 мм;

тяг от прямой линии между углами 2 мм;

допускаемые отклонения ширины оштукатуренного откоса от проектной 2 мм;

лузг, усенков, оконных и дверных откосов, пилястр, столбов: на 1 м длины или высоты элемента 1 мм, а на весь элемент не более 3 мм. Не допускаются: трещины, бугорки, раковины, дутики, пропуски, потеки раствора, пятна, высолы.

20. Состав бригады.

Все штукатурные работы выполняет бригада в составе 22 человек, состоящая из пяти звеньев, в том числе 16 штукатуров, машинист штукатурной станции, слесарь-электрик и 4 плотника.

Состав бригады и перечень выполняемых работ

Таблица 4

| #G0N звена | Профессия | Количество рабочих | Выполняемые работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штукатуры 4 разряда 3 разряда 2 разряда | 2 1 1 | Подготовка поверхности под оштукатуривание, механизированное нанесение слоев обрызга, грунта; разравнивание грунта. Машинист штукатурной станции обеспечивает прием и подачу раствора |
| 2 | Электрослесарь Штукатуры 5 разряда 4 разряда 3 разряда 2 разряда | 1 1 1 1 1 | Наносит на поверхность стен накрывочный слой и с помощью затирочных машинок производит затирку поверхности |
| 3,4 | Штукатуры 4 разряда 3 разряда 2 разряда | 2 2 1 | Разделывают русты, примыкания стен и потолка, выравнивает ж/б поверхности колонн ригелей отделывает откосы, углы |
| 5 | Штукатуры 4 разряда 3 разряда Плотники | 1 2 4 | Оштукатуривание в малых помещениях вручную Устройство и разборка лесов конструкции "Промстройпроект" |

21. Техника безопасности

При производстве штукатурных работ следует строго соблюдать правила техники безопасности, руководствуясь при этом действующей нормативной и инструктивной документацией, в том числе #M12293 0 901829466 24254 4058914227 1570175347 24254 77 57404379 565808390 24254СНиП 12-04-2002#S "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", глава 10.

Кроме того, при производстве штукатурных работ необходимо обращать особое внимание на выполнение следующих требований:

к штукатурным работам допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, изучившие устройства, принцип и порядок работы с механизмами и инструментом;

при производстве штукатурных работ с применением растворонасосных установок необходимо обеспечить двустороннюю связь оператора с машинистом установки;

для просушивания помещений строящихся зданий и сооружений при невозможности использования систем отопления следует применять воздухонагреватели (электрические или работающие на жидком топливе). При их установке следует выполнять требования правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ. Запрещается обогревать и сушить помещение жаровнями и другими устройствами, выделяющими в помещение продукты сгорания топлива.

Перед началом каждой смены следует проверить исправность растворонасосов шлангов дозаторов и другого оборудования, применяемого для штукатурных работ. Манометры должны быть опломбированы.

Запрещаётся работа растворонасосов при давлении, превышающем указанное в паспорте.

Разборка, ремонт и чистка штукатурных машин, форсунок и другого оборудования, применяемого при механизированных штукатурных работах, производится после снятия давления, отключения машин от электросети. Продувка шлангов сжатым воздухом допускается только после удаления людей за пределы опасной зоны.

Не допускается перегибать шланги под острым углом и в виде петли, а также затягивать сальники во время работы.

Операторы, наносящие штукатурный раствор на поверхность при помощи сопла, и рабочие производящие обрызг вручную, обеспечиваются защитными очками.

Переносные токоприемники (инструмент, машины, светильники и др.), применяемые при выполнении штукатурных работ, :должны иметь напряжение не более 36 в.

Средства подмащивания и другие приспособления, обеспечивающие безопасность производства работ должны соответствовать требованиям "Средства подмащивания".

Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 мм и более ограждения и бортовые элементы. Соединения щитов настилов внахлестку допускается только по их длине, причем концы стыкуемых элементов должны быть расположены на опоре и перекрывать ее не менее чем на 0,2 м в каждую сторону.

Леса и подмости высотой до 4 м допускаются  к эксплуатации только после их приемки производителем работ или мастером и регистрации в журнале работ, а выше 4м - после приемки комиссией, назначенной руководителем строительно-монтажной организации, и оформления актом. При приемке лесов и подмостей должны быть проверены: наличие связей и креплений, обеспечивающие устойчивость, узлы крепления отдельных элементов, рабочие настилы и ограждения, вертикальность стоек надежность опорных площадок и заземление (для металлических лесов).

В местах подъема людей на леса и подмости должны быть плакаты с указанием величины и схемы размещения нагрузок.

Леса в процессе эксплуатации должны осматриваться прорабом или мастером не реже чем через каждые 10 дней.

III. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКЗАТЕЛИ

(на 100 м оштукатуренной поверхности)

Таблица 13

| #G0 | Простая | Улучшенная | Высоко- качественная |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. При оштукатуривании поверхностей вручную (с учетом устройства лесов) |
| Затраты труда, чел.- день | 11,33 | 12,2 | 15,82 |
| Выработка на одного рабочего в смену, м | 8,83 | 8,2 | 6,38 |
| Стоимость затрат труда, руб. - коп. | 49-90 | 55-90 | 75-90 |
| При оштукатуривании оконных и дверных откосов |
| Затрата труда, чел. - день | 21,25 |  |  |
| Выработка на одного рабочего в смену, м | 4,7 |  |  |
| Стоимость затрат труда, руб. - коп. | 95-00 |  |  |
| При выравнивании и затирке железобетонных поверхностей |
| Затраты труда, чел. - день | 3,5 |  |  |
| Выработка на одного рабочего в смену, м | 28,6 |  |  |
| Стоимость затрат труда, руб.- коп. | 14-70 |  |  |
| 2. При механизированном нанесении раствора на поверхность стен (с учетом устройства лесов) |
| Затраты труда, чел.- день | 10,07 | 10,70 | 15,20 |
| Выработка на одного рабочего в смену, м | 9,92 | 9,34 | 6,60 |
| Затраты машинного времени, маш.- смена | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Стоимость затрат труда, руб.- коп. | 45-40 | 49-80 | 74-90 |

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

(на 100 м поверхности)

1. Потребность в основных материалах

Таблица 5

| #G0Наименование | Марка | Единица измерения | Количество на 100 м поверхности |
| --- | --- | --- | --- |
| Простая штукатурка стен по камню и бетону |  |  |  |
| Раствор известковый | М 25 | м | 1,6 |
| Гипс |  | кг | 10 |
| Улучшенная штукатурка стен по камню и бетону |  |  |  |
| Раствор известковый | М 25 | м | 2,2 |
| Гипс |  | кг | 10 |
| Сетка проволочная |  | м | 10 |
| Высококачественная штукатурка стен по камню и бетону |  |  |  |
| Раствор известковый | М 25 | м | 2,7 |
| Гипс |  | кг | 10 |
| Сетка проволочная |  | м | 15 |
| Оштукатуривание оконных и дверных откосов |  |  |  |
| Раствор известковый | М 25 | м | 8,2 |
| Гипс |  | кг | 1040 |

2. Потребность в машинах, оборудовании, инструменте, инвентаре и приспособлениях.

Таблица 6

| #G0Наименование | Марка, техническая характеристика, N чертежей, тип | Количество при выполнении работ вручную | Количество при выполнении работ механизи- рованно |
| --- | --- | --- | --- |
| Штукатурная станция в том числе: растворонасос СО-49 вибросито, размеры отверстий сетки 3х3 мм СО-18 | ПШС-2М Производительность 4 м куб/час Подача и нанесение раствора на поверхность H =подачи 30 м |  | 1 |
| Трансформатор | ИВ-4 |  | 1 |
| Преобразователь частоты тока | ИЭ-9402 или ИЭ-9401 |  | 1 |
| Пункт передвижной инструментальный раздаточный | ЦНИИОМТП черт.3287.А.00.000 | 1 | 1 |
| Машинка штукатурно-затирочная | СО-86 или СО-112 |  | 5 |
| Устройство для подачи воды к затирочным машинкам | конструкция Главкиевгорстроя черт МС.26.00.00.00.00 |  | 5 |
| Удочка для нанесения накрывочного слоя | конструкция Главкиевгорстроя черт МС.26.00.00.00.00 |  | 2 |
| Бескомпрессорная форсунка | КТИ Минпромстроя Черт. 111-11-100 |  | 2 |
| Кельма штукатурная |  | 16 | 16 |
| Ковш штукатурный |  | 6 | 6 |
| Отрезовка ОШ-1,ОШ-2 |  | 4 | 4 |
| Сокол дюралюминиевый |  | 16 | 16 |
| Молоток штукатурный |  | 10 | 10 |
| Острогубцы (кусачки) |  | 2 | 2 |
| Нож для штукатурных работ |  | 2 | 2 |
| Ножницы ручные для резки металла |  | 1 | 1 |
| Ножовка поперечная по дереву |  | 1 | 1 |

Таблица 7

| #G0Наименование | Марка, техническая характеристика, N чертежей, тип | Количество при выполнении работ вручную | Количество при выполнении работ механизи- рованно |
| --- | --- | --- | --- |
| Стальная щетка |  | 2 | 2 |
| Скарпель диаметром 20 мм | конструкции УМОР ГМС черт.192.00.000 | 3 | 3 |
| Терка деревянная |  | 10 | 10 |
| Терка войлочная |  | 8 | 8 |
| Правило длиной 2 м |  | 5 | 5 |
| Правило усеночное |  | 5 | 5 |
| Правило лузговое |  | 5 | 5 |
| Полутерок деревянный 350, 800 и 1500 мм |  | 30 | 30 |
| Рейкодержатель со штырем |  | 10 | 10 |
| Лопата растворная |  | 5 | 5 |
| Лоток для сбора опавшего раствора | конструкции ЦНИИОМТП черт.084.000.000 | 15 | 15 |
| Рейка с отвесом |  | 3 | 3 |
| Уровень строительный |  | 3 | 3 |
| Отвес 0-400 |  | 3 | 3 |
| Метр складной |  | 6 | 6 |
| Шнур разметочный в корпусе |  | 1 | 1 |
| Ящик металлический на колесах емкостью 0,25 м |  | 1 | 1 |
| Ящик металлический емкостью 0,015 м |  | 6 | 6 |
| Тележка для раствора | ЦНИИОМТП черт. 3294.62.000 | 2 |  |
| Ведро |  | 13 | 13 |

Таблица 8

| #G0Наименование | Марка, техническая характеристика, N чертежей тип | Количество при выполнении работ вручную | Количество при выполнении работ механизи- рованно |
| --- | --- | --- | --- |
| Перчатки резиновые |  | 22 | 22 |
| Очки защитные |  | 6 | 6 |
| Рукава резиновые напорные 51 мм 38 мм 25 мм 18 мм 12 мм |  | 25 100 | 25 100 40 30 100 |
| Емкость 0,2 м для воды |  | 1 | 1 |
| Быстроразъемные шланговые соединения диаметром 51, 38, 25, 18, 12 мм | КТИ Минпромстроя, черт. РИУ-561-М-01. 08. 01. |  | 20 |
| Хомуты диаметром 51, 38, 25, 18, 12 мм |  |  | 20 |
| Кабель электросиловой | КРПС 3х16+1х6 |  | 50 м |
| Кабель к накрывочному агрегату | КРПС 3х2,5+1х1,5 |  | 50 м |
| Кабель к преобразователю частоты тока | КРПС 3х2,5+1х1,5 |  | 50 м |
| Кабель к затирочным машинам | КРПС 3х1,5+1х1,5 |  | 80 м |
| Электролампы переносные |  |  |  |
| Леса трубчатые безболтовые |  | 360 м |  |
| Вышка передвижная сборно-разборная | Черт. 316-00-00 Управление механизации отделочных работ Главмосстроя |  | 2 |

Операционный контроль качества работ по производству штукатурных работ

Таблица 3

| #G0Наименование операций подлежащих контролю | Контроль качества выполнения операций |
| --- | --- |
| производителем работ | мастером | состав | способы | время | привлекаемые службы |
| Приемка поверхности под штукатурные работы |  | Ровность, вертикальность и горизонтальность поверхности | Визуально, при помощи рейки, отвеса и других измерительных инструментов | До начала штукатурных работ |  |
|  | Приемка и контроль качества штукатурного раствора | Осадка конуса, пластичность, правильность хранения | Лабораторным путем, хранение визуально | До начала и в процессе производства работ | Лаборатория треста |
|  | Подготовка поверхностей под оштукатуривание | Очистка поверхностей от пыли, грязи, жировых пятен, провешивание поверхностей и установка маяков | Визуально и при помощи рейки и отвеса | В процессе производства штукатурных работ |  |
|  | Нанесение штукатурных слоев. Отделка оконных и дверных откосов | Дозирование добавок (цемента, гипса) для штукатурного слоя в зависимости от оштукатуриваемой поверхности, толщина слоев и соблюдение допускаемых отклонений | Дозирование лабораторным путем. Толщина и отклонения при помощи измерительных инструментов. | В процессе производства штукатурных работ | Лаборатория треста, заказчик |
| Приемка выполненных работ |  | Внешний вид, вертикальность, горизонтальность и неровности поверхности | Визуально, рейка, отвес, метр и другие измерительные инструментов. | После окончания штукатурных работ |  |

Калькуляция трудовых затрат на 100 м оштукатуренной поверхности.

Таблица 9

| #G0Обоснование ЕНиР и др. | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел. -ч. | Затраты труда на весь объем работ, чел. -день | Расценка на единицу измерения, руб. -коп. | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб. -коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оштукатуривание поверхностей вручную с подачей раствора растворонасосом в растворные ящики |  |  |  |  |  |  |
| ЕНиР §4-1-36 таб.5б | Прием готового раствора из кузова автосамосвала в приемный бункер растворонасоса | м | 2,4 | 0,115 | 0,035 | 0-05,7 | 0-14 |
| § 8-7 (1а) | Простая штукатурка. Нанесение обрызга, грунта, грубая затирка. Выделка лузг и усенков. | м | 100 | 0,53 | 6,62 | 0-29,4 | 29-00 |
| § 8-7 (2а) | Улучшенная штукатурка. Провешивание поверхности. Нанесение обрызга, грунта с разравниванием. Нанесение накрывочного слоя и затирка. Выделка лузг и усенков. | м | 100 | 0,6 | 7,5 | 0-35,4 | 35-00 |
| § 8-7 (3а) | Высококачественная штукатурка. Провешивание поверхности и установка маяков. Нанесение обрызга, грунта, разравнивание их. Нанесение накрывочного слоя, затирка. Выделка лузг и усенков. | м | 100 | 0,89 | 11,12 | 0-55,9 | 55-00 |
| §8-8 | Оштукатуривание оконных и дверных откосов вручную | м | 9 | 1,7 | 1,91 | 0-95 | 8-55 |
| §8-11 | Оштукатуривание мест примыкания потолков, заделка швов плит перекрытия | 100 м | 0,72 | 30,9 | 2,78 | 18-93 | 13-63 |
| §8-10 | Выравнивание и затирка ж/бетонных поверхностей колонн, ригелей, балок и лестничных маршей, отделка лузг и усенков. | м | 46 | 0,28 | 1,61 | 0-14,7 | 6-76 |
| §6-1-28 (1а) | Устройство лесов конструкции "Промстройпроект" | на 1 м проек. лесов на ст. | 100 | 0,24 | 3 | 0-13,4 | 13-40 |
| §6-1-28 | Разборка лесов |  | 100 | 0,135 | 1,7 | 0-07,5 | 7-50 |
|  | Итого: простая штукатурка улучшенная штукатурка высококачественная штукатурка |  |  |  | 17,65 18,53 22,15 |  | 78-98 84-98 104-98 |

Калькуляция трудовых затрат на 100 м оштукатуренной поверхности

Таблица 10

| #G0Обоснование ЕНиР и др. | Наименование работ | Единица изме- рения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел. - ч. | Затраты труда на весь объем работ, чел. -день | Расценка на единицу измерения, руб. - коп. | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб. -коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оштукатуривание с механизированным нанесением раствора |  |  |  |  |  |  |
| ЕНиР § 4-1-36 | Прием готового раствора из кузова автосамосвала в приемный бункер штукатурной станции | м | 2,4 | 0,115 | 0,035 | 0-05,7 | 0-14 |
| § 8-6 (1 а) | Простая штукатурка стен. Нанесение о6рызга, грунта, разравнивание их, грубая затирка. Выделка лузг и усенков. | м | 100 | 0,43 | 5,37 | 0-24,5 | 24-50 |
|  | Улучшенная штукатурка Провешивание поверхности нанесение слоев обрызга, грунта, разравнивание их. Нанесение накрывочного слоя, затирка. Выделка лузг и усенков. | м | 100 | 0,48 | 6 | 0-28,9 | 28-90 |
| § 8-6 (6,7,8) | Высококачественная штукатурка стен. Провешивание поверхности, устройство марок и маяков. Нанесение слоев обрызга, грунта, разравнивание их. Нанесение накрывочного слоя. Выделка лузг и усенков. | м | 100 | 0,84 | 10,5 | 0-54 | 54-00 |
| § 8-8 (1) | Оштукатуривание оконных и дверных откосов вручную | м | 9 | 1,7 | 1,91 | 0-95 | 8-55 |
| § 8-11 (1,2,3) | Оштукатуривание мест примыканий потолков, заделка швов плит перекрытия. | 100 м | 0,72 | 30,9 | 2,78 | 18-93 | 13-63 |
| § 8-10 (1) | Выравнивание и затирка ж/б поверхностей колонн, ригелей, балок, л/м. Отделка лузг и усенков. | м | 46 | 0,28 | 1,61 | 0-14,7 | 6-76 |
| § 6-1-28 (1б) | Устройство лесов конструкции "Промстройпроект". | на 1 м проек. лесов на ст. | 100 | 0,24 | 3 | 0-13,4 | 13-40 |
| § 6-1-28 (2б) | Разборка лесов. |  | 100 | 0,135 | 1,69 | 0-07,5 | 7-50 |
|  | Итого: простая штукатурка улучшенная штукатурка высококачественная штукатурка |  |  |  | 16,395 17,025 21,52 |  | 74-48 78-88 103-98 |

График производства работ на 100 м оштукатуренной поверхности

Таблица 11

| #G0Наименование работ | Единица измерения | Объем | Затраты труда | Состав звена | Рабочие дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на единицу измерения, чел. - ч. | на весь объем работ, чел. -день. |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Рабочие часы |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Выполнение работ вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшенная штукатурка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство лесов конструкции "Промстройпроект". | 1 м проек. лесов на стену | 100 | 0,24 | 3 | Плотники 4 разряда - 1 3 разряда - 2 2 разряда - 1 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оштукатуривание поверхности вручную с подачей раствора в ящики растворонасосом. Нанесение обрызга, грунта с разравниванием. Нанесение накрывочного слоя, затирка. | м | 100 | 0,6 | 7,355 | Штукатуры 5 разряда - 1 4 разряда - 2 3 разряда - 3 2 разряда - 2 |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Оштукатуривание оконных и дверных откосов, заделка швов плит перекрытий. | м /100м-п | 9/0,72 | 1,7/30,9 | 4,69 | Штукатуры 4 разряда - 2 3 разряда - 2 2 разряда - 2 |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |
| Выравнивание и затирка ж/б поверхностей колонн и ригелей, отделка лузг, усенков. | м | 46 | 0,28 | 1,61 | Штукатуры 4 разряда - 2 2 разряда - 1 |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| Разборка лесов конструкции "Промстройпроект". | 1 м проек. лесов на стену | 100 | 0,135 | 1,69 | Плотники 4 разряда - 1 3 разряда - 2 2 разряда - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |

Таблица 12

| #G0Наименование работ | Единица измерения | Объем | Затраты труда | Состав звена | Рабочие дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на единицу измерения, чел- ч. | на весь объем работ, чел-. день. |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Рабочие часы |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Выполнение работ механизированным способом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшенная штукатурка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство лесов конструкции "Промстройпроект" | 1 м проек. лесов на стену | 100 | 0,24 | 3 | Плотники 4 разряда - 1 3 разряда - 2 2 разряда - 1 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Оштукатуривание поверхности вручную с подачей раствора растворонасосом. Нанесение слоев обрызга, грунта, разравнивание их. Нанесение накрывочного слоя, затирка | м | 100 | 0,595 | 6,04 | Эл. слесарь - 1 Машинист - 1 Штукатуры 5 разряда - 1 4 разряда - 3 3 разряда - 2 2 разряда - 2 |  |  | - | - | - |  |  |  |  |
| Оштукатуривание оконных и дверных откосов. Оштукатуривание мест примыканий стен, потолков, заделка швов плит перекрытий. | м /100м-п | 9/0,72 | 1,7/30,9 | 4,69 | Штукатуры 4 разряда - 2 3 разряда - 2 2 разряда - 2 |  |  |  |  | - | - | - |  |  |
| Выравнивание ж/б поверхностей колонн, ригелей, отделка лузг, усенков | м | 46 | 0,28 | 1,61 | Штукатуры 4 разряда - 1 2 разряда - 1 |  |  |  |  | - | - | - |  |  |
| Разборка лесов конструкции "Промстройпроект" | 1 м проек. лесов на стену | 100 | 0,135 | 1,69 | Плотники 4 разряда - 1 3 разряда - 2 2 разряда - 1 |  |  |  |  |  |  |  | - | - |

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "Кодекс" и сверен по:

#M12293 0 847100072 0 0 0 0 0 0 0 0Общероссийский общественный фонд

"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"#S

г.Санкт-Петербурга